- 新型苯并咪唑类化合物的合成

- 林丹燕

(中山大学化学与化学工程学院，广东广州510275)

摘 要：以邻苯二胺为原料合成了8种2-苯并咪唑衍生物。用四丁基溴化铵作相转移催化剂，在50％NaOH和丁酮中再将其进行烷基化反应，制备出26种2-芳基-1-烷基苯并咪唑类衍生物，并通过1H-NMR、13C-NM、MS和熔点等技术进行表征。化合物2eb(Φ=91%)和2ee(Φ=73%)有很强的荧光发射性能。

关键词：光电材料，咪唑，烷基化

咪唑衍生物广泛应用于有机材料，纺织品的抗菌成分[1]和增白剂[2,3]，照明材料[4-6]，电致发光材料[7-8]，光致发光材料[9-10]。同时，这类化合物拥有多种生物活性[11-13]。文献报道的苯并咪唑化合物的合成主要是在HCl和多聚磷酸( PPA)等酸性溶剂中环化反应生成，这类反应通常温度高时间长。近年来有文献报道采用微波辐射合成这类化合物，反应时间明显缩短，操作更简便。以PPA作催化剂和溶剂,采用分段式微波辐射方法，反应时间为6-10 min，比传统的合成方法明显缩短。由于苯并咪唑这类化合物有着较大的共轭结构，溶解性能差，限制了它们的应用。通过引入一些烷基、羧基等可克服上述缺点。咪唑衍生物的烷基化，多是使用强碱[14-15]，如NaH、金属钾、钠等。这种反应不易操作，因为反应溶剂必须绝对干燥，钠或钾不易称取。我们发现咪唑衍生物的烷基化在50％的NaOH水溶液中，使用四丁基溴化铵(TBAB)作相转移催化剂，反应顺利、产率高、后处理简单。合成路线和化合物的结构如图-1所示。

- 实验部分

1．1　仪器与试剂

核磁共振仪Mercury-Plus 300(美国VARIAN)，氘代CDCl3和氘代DMSO为溶剂；岛津UV-1601型紫外光谱仪和岛津RF-5301PC荧光分光光度计；Galanz微波炉(2450MHz，功率0-750W可调)；熔点测定用毛细管法(温度计未较正)。所用试剂均为市售化学纯或分析纯。

1．2　2-芳基苯并咪唑类化合物的合成通法

1．2．1　化合物1a-1c合成通法

取邻苯二胺40.8nmol，芳香酸20mmol和4N盐酸28mL于100mL烧瓶中回流72h，冷却后倒入100mL水中，搅拌、抽滤。固体先用5％HCl洗涤，再用5％NaOH洗涤。干燥后即为产品。

2,6-二(苯并咪唑-2’-基)吡啶(1a)：黑褐色固体，产率50.2％，m.p.> 300℃。

4,4’-二(苯并咪唑-2”-基)联苯(1b)：黑色固体，产率36.8％，m.p.> 300℃。

2,5-二(苯并咪唑-2’-基)吡啶(1c)：土黄色固体，产率30.5％，m.p.> 300℃。

1．2．2  化合物1d-1g合成通法

在50 mL烧杯中，按照反应式量配比加入羧酸和邻苯二胺，然后加入多聚磷酸(1mmol羧酸加2 mL PPA)，搅拌均匀后放入微波炉中，在功率为130-150W 时反应1-4 min，此时羧酸和邻苯二胺全部溶解。然后用功率400-450W间歇式(辐射1min停1 min)辐射6-10次，此时反应液

1:  1a Ar=; 1b Ar=; 1c Ar=; 1d Ar=  ; 1e Ar=;

1f Ar=  ; 1g Ar=  ; 1h Ar= ．

2:  2aa R = Ethyl；2ab R= n-Butyl；2ac R = n-Pentyl；2ad R = n-Dedocyl；2ae R =benzyl；2ba R = n-Butyl; 2bb R = n-Pentyl; 2bc R = n-Dedocyl; 2ca R = Ethyl; 2cb R = n-Butyl; 2cc R = n-Pentyl; 2cd R = n-Dedocyl; 2da R = Ethyl; 2db R = n-Dedocyl; 2dc R = Benzyl; 2ea R = Ethyl; 2eb R = n-Butyl; 2ec R = n-Pentyl; 2ed R = Benzyl; 2ee R = n-Dedocyl; 2fa R = n-Butyl; 2fb R = n-Pentyl; 2ga R = n-Butyl; 2gb R= t-Butyl; 2gc R = n-Dedocyl; 2ha R= n-Butyl．

图1　咪唑衍生物的合成路线

Figure 1 The synthetic route of imidazole compounds

为墨绿色。将反应液倒入冰水中(1mL PPA约5 mL冰水)，抽滤。固体分别用酸、碱和醇洗涤，干燥后即为产物。

1,2-二(苯并咪唑-2’-基)苯(1d)：黑褐色固体， m.p.> 300℃，产率48.3％。

1,4-二(苯并咪唑-2’-基)苯(1e)：褐色固体，m.p.> 300℃，产率75.4％。

1,2,4,5-四(苯并咪唑-2’-基)苯(1f)：黑色固体，m.p.> 300℃，产率93.0％。

2-菲基苯并咪唑(1g)：绿色固体，m.p.199-200℃(分解)，产率50.4％。

1．2．3  化合物1h的合成

取邻苯二胺40.8mmol，芘醛20mmol和无水乙醇50mL于100mL烧瓶中，氮气保护下回流12h。反应后蒸干溶剂，固体用乙酸乙酯重结晶得产品。

1-芘基苯并咪唑(1h)黄褐色固体，m.p. 219-220℃，产率60.1％。

1．3烷基取代苯并咪唑化合物的合成：

化合物2aa-2ha合成通法：取10mmol苯并咪唑化合物，15mmol卤代烷烃，0.1gTBAB和10mL50％NaOH，加入10mL丁酮中50℃加热6h，反应完毕后倒入50mL热水中，抽滤，水洗至中性，干燥得产物。

2,6-二(1’-正乙基苯并咪唑-2’-基)吡啶(2aa): 白色固体，产率40.7％。1HNMR(CDCl3): 1.39(t, J ＝7.2 Hz, 6H), 4.81(q, J = 7,7 Hz, 4H), 7.47-7.49(m, 4H), 7.87-7.90(m, 2H), 8.05-8.08(m, 1H), 8.35-8.38(m, 2H); 13CNMR(CDCl3): 15.9, 40.3, 110.8, 120.7, 123.4, 124.1, 126.4, 136.3, 138.7, 142.9, 150.1, 150.2.

2，6-二（1’-正丁基苯并咪唑-2’-基）吡啶(2ab): 红色油状物，产率36.8％。1HNMR(CDCl3): 0.65(t, J ＝7.4Hz,6H),1.04-1.16(m, 4H), 1.65-1.79(m,4H), 4.72(t, J ＝ 7.4Hz, 4H),7.33-7.36(m, 4H), 7.44-7.47(m, 2H), 7.85-7.88(m, 2H), 8.04-8.06(m, 1H), 8.32(d, J ＝ 7.4 Hz, 2H). 13CNMR(CDCl3): 13.9, 20.3, 32.5, 45.1, 110.9, 120.7, 123.2, 124.0, 126.0, 136.7, 138.7, 143.2, 150.4, 150.6.

2,6-二(1’-正戊基苯并咪唑-2’-基)吡啶(2ac): 褐色固体，m.p.98-99℃，产率50.2％。1HNMR(DMSO): 0.48(t, J ＝5.8Hz, 6H), 0.94-1.06(m, 8H), 1,57-1.61(m,4H), 4.69(t, J ＝ 7,0 Hz, 4H), 7.23-7.33(m, 4H), 7.68(d, J ＝7, 7 Hz, 2H), 7.74(d, J ＝7．6Hz, 2H), 8.16-8.21(m, 1H), 8.30(d, J ＝ 7. 6 Hz, 2H); 13CNMR(DMSO): 14.4, 22.3, 28.9, 30.1, 39.5, 39.8, 40.1, 40.4, 40.7, 40.9, 41.2, 45.0, 112.0, 120.6, 123.3, 124.2, 126.1, 136.9.,139.6, 143.1, 150.5, 150.6.

2，6-二(1’-十二烷基苯并咪唑-2’-基)吡啶(2ad): 黄色油状物，产率40.8％。1HNMR(CDCl3): 0.85(t, J ＝7.1Hz, 6H), 0.99-1.29(m, 36H), 1.70-1.78(m, 4H), 4.69(t, J ＝ 7.5Hz, 4H), 7.32-7.37(m, 4H), 7.44-7.46(m, 2H), 7.85-7.88(m, 2H), 8.01-8.07(m,1H), 8.33(d, J ＝ 7.9 Hz, 2H). 13CNMR (CDCl3): 14.6, 23.1, 27.1, 29.5, 29.7, 29.8, 29.9, 30.0, 30.5, 32.4, 45.4, 110.8, 120.8, 123.2, 124.0, 125.9, 136.7, 138.6, 143.2, 150.5, 150.6.

2，6-二(1’-苄基苯并咪唑-2’-基)吡啶(2ae): 粉红色固体，m.p. 243.5-244.0℃，产率48.3％。1HNMR(DMSO): 5.75(s, 4H), 6.82(d, J ＝3.8 Hz, 4H), 7.14(d, J ＝3.3 Hz, 6H), 7.25-7.27(m, 4H), 7.45-7.48(m, 2H), 7.75-7.78(m, 2H), 8.15-8.21(m, 1H), 8.31(d, J ＝ 7. 9 Hz, 2H)．13CNMR (DMSO): 14.4, 22.3, 28.9, 30.1, 45.0, 112.0, 120.6, 123.3, 124.2, 126.1, 137.0, 139.7, 143.1, 150.5, 150.6.

4，4’-二(1’-正丁基苯并咪唑-2”-基)联苯(2ba): 黄色固体，m.p. 194-195℃，产率为33.2％。1HNMR(CDCl3): 0.85(t, J ＝7.3Hz, 6H), 1.20-1.37(m, 4H), 1.75-1.88(m, 4H), 4.27(t, J ＝ 7.6Hz, 4H), 7.25-7.27(m, 4H), 7.37-7.51(m, 4H), 7.75-7.88(m, 8H). 13CNMR(CDCl3): 14.2, 20.3, 32.5, 45.1, 110.4, 120.3, 122.5, 122.7, 127.3, 130.2, 136.1, 142.5, 144.1, 154.1.

4，4’-二(1’-正戊基苯并咪唑-2”-基)联苯(2bb): 黄色固体，m.p. 183.5-184.0℃，产率16.8％。1HNMR(DMSO): 0.84(t, J = 6.7Hz, 6H), 1.23-1.37(m, 8H), 1.76-1.90(m, 4H), 4.31(t, J = 7.5Hz, 4H), 7. 34(m, 4H), 7.50 (m, 4H), 7.76-7.88(m, 8H).

4，4’-二(1’-十二烷基苯并咪唑-2”-基)联苯(2bc): 黑色油状物，产率为28.1％。1HNMR(CDCl3): 0.92(t, J = 6.9Hz, 6H), 1.15-1.25(m, 36H), 1.80-1.92(m, 4H), 4.2(t, J = 7.7Hz, 4H), 7.25(m, 4H), 7.40 (m, 4H), 7.85-7.88(m, 8H); 13CNMR (CDCl3): 14.9, 23.0, 27.3, 29.8, 29.9, 30.0, 30.1, 30.2, 30.5, 32.3, 45.2, 110.8, 120.4, 123.5, 124.0, 127.5 131.3, 131.7, 142.5, 144.0, 153.0.

2,5-二(1’-正乙基苯并咪唑-2’-基)吡啶(2ca): 褐色固体，m.p.158-160℃(分解)，产率59.3％。1HNMR(CDCl3): 1.35-1.42(m, 6H), 4.42(q, J = 7.1Hz, 2H), 4.91(q, J = 7.0Hz, 2H), 7.27-7.34(m, 4H), 7.69-7.77(m, 4H), 8.41-8.42(m, 1H), 8.53(d, J = 8.3Hz, 1H), 9.13(s, 1H). 13CNMR(CDCl3): 16.1, 16.4, 41.1, 41.2, 111.8, 111.9, 120.4, 120.6, 123.3, 123.5, 123.9, 124.4, 125.0, 127.4, 136.5, 137.1, 138.5, 143.2, 143.7, 149.3, 149.7, 150.4, 151.5.

2,5-二(1’-正丁基苯并咪唑-2’-基)吡啶(2cb): 褐色固体，m.p.90-92℃，产率55.6％。1HNMR(CDCl3): 0.82-0.93(m, 6H), 1.23-1.40(m, 4H), 1.76-1.85(m, 4H), 4.22(t, J = 7.6Hz, 2H), 4.83(t, J = 7.5Hz, 2H), 7.25-7.32(m, 4H), 7.34-7.43(m, 2H), 7.80-7.83(m, 2H), 8.12-8.15(m, 1H), 8.57(d, J =  8.3Hz, 1H), 9.05(s, 1H); 13CNMR(CDCl3): 13.8, 14.1, 20.0, 20.5, 32.4, 32.7, 45.2, 45.8, 110.6, 110.7, 120.6, 120.7, 123.1, 123.2, 123.8, 124.0, 124.6, 127.1, 136.3, 137.3, 137.4, 143.3, 143.7, 149.3, 149.5, 150.6, 151.9.

2,5-二(1’-正戊基苯并咪唑-2’-基)吡啶(2cc): 黄色固体，m.p.96-97℃，产率57.8％。1HNMR(CDCl3): 0.78-0.87(m, 6H), 1.22-1.123(m, 4H), 1.32-1.33(m, 4H), 1.78-1.89(m, 4H), 4.21(t, J = 7.2Hz, 2H), 4.81(t, J = 7.5Hz, 2H), 7.23-7.30(m, 4H), 7.37-7.42(m, 2H), 7.80-7.83(m, 2H), 8.12-8.15(m, 1H), 8.57(d, J = 8.2Hz, 1H), 9.05(s, 1H). 13CNMR(CDCl3): 14.1, 14.3, 22.5, 22.6, 29.2, 29.4, 30.0, 30.4, 45.4, 46.1, 110.6, 110.7, 120.6, 120.7, 123.1, 123.2, 123.7, 124.0, 124.6, 127.1, 136.3, 137.3, 137.4, 143.3, 143.8, 149.2, 149.5, 150.6, 151.9.

2，5-二(1’-十二烷基苯并咪唑-2’-基)吡啶(2cd): 白色油状物，产率87.2％。1HNMR(CDCl3): 0.86(t, J = 6.9Hz, 6H), 1.20-1.29(m, 32H), 1.38-1.43(m, 4H), 1.78-1.88(m, 4H), 4.26(t, J = 7.2Hz, 2H), 4.83(t, J = 7.5Hz, 2H), 7.32-7.33(m, 4H), 7.43-7.46(m, 2H), 7.82-7.85(m, 2H), 8.12-8.23(m, 1H), 8.60(d, J = 8.4 Hz, 1H), 9.08(s, 1H). 13CNMR (CDCl3): 14.0, 14.4, 23.0, 27.2, 27.3, 28.6, 29.1, 29.4, 29.7, 29.8, 29.9, 30.0, 32.3, 33.3, 34.0, 45.5, 46.1, 110.6, 110.7, 120.7, 123.1, 123.7, 124.0, 124.6, 127.1, 136.3, 137.3, 143.3, 143.9, 149.3, 149.5, 151.9.

1,2-二(1’-正乙基苯并咪唑-2’-基)苯(2da): 土黄色固体，产率为56.5％。1HNMR(CDCl3): 1.02-1.12((t, J = 7.2Hz, 6H), 4.02(q, J = 7.3Hz, 4H), 7.12-7.26(m, 8H), 7.62-7.78(m, 4H); 13CNMR(CDCl3): 15.0, 40.0, 110.9, 120.2, 123.7, 123.2, 130.8, 131.4, 132.0, 134.8, 143.2, 152.3.

1,2-二(1’-十二烷基苯并咪唑-2’-基)苯(2db)：白色固体，产率为55.2％。1HNMR(CDCl3): 0.87(t, J = 6.5Hz, 6H), 1.12-1.30(m, 32H), 1.30-1.35(m, 4H), 1.74-1.77(m, 4H), 3.77(t, J = 7.2Hz, 4H), 7.12-7.14(m, 4H), 7.17-7.25(m, 2H),7.62-7.66(m, 2H),7.73-7.80(m, 4H). 13CNMR (CDCl3): 14.6, 23.1, 26.3, 26.9, 27.7, 28.6, 29.2, 29.4, 29.8, 29.9, 30.0, 32.4, 33.3, 34.4, 44.9, 111.0, 120.3, 122.6, 123.1, 130.6, 131.4, 132.4, 135.2, 143.4, 152.8.

1,2-二(1’-苄基苯并咪唑-2’-基)苯 (2dc)：粉红色固体，m.p.199-200℃，产率31.6％。1HNMR(CDCl3): 5.24(s, 4H), 6.85(d, J = 5.5 Hz, 4H), 7.12-7.21(m, J = 7.8 Hz, 6H), 7.25 (m, 4H), 7.53-7.60(m, 2H), 7.75(d, J = 5.9 Hz, 2H); 13CNMR (CDCl3): 48.7, 111.5, 120.4, 122.8, 123.4, 127.0, 128.0, 129.0, 130.6, 131.5, 132.0, 135.5, 136.4, 143.5, 153.1.

1,4-二(1’-正乙基苯并咪唑-2’-基)苯(2ea)：土黄色固体，产率82.7％。1HNMR(CDCl3): 1.02-1.12((t, J = 7.2Hz, 6H), 4.02(q, J = 7.3Hz, 4H), 7.12-7.26(m, 8H), 7.62-7.78(m, 4H); 13CNMR (CDCl3): 15.0, 40.0,, 110.9, 120.2, 123.7, 123.2, 130.8, 131.4, 132.0, 134.8, 143.2, 152.3.

1,4-二(1’-正丁基苯并咪唑-2’-基)苯(2eb)：橙色固体，m.p. 170-171℃，产率37.2％。 1HNMR(DMSO): 0.82(d, J＝7.4Hz, 6H), 1.24(m, 4H), 1.75(m, 4H), 4.20(d, J＝7.7Hz, 7.5Hz, 4H), 7.27(m, 4H), 7.38(m, 2H), 7.81(m, 2H), 7.84(s, 4H); 13CNMR(CDCl3): 13.9, 20.3, 32.2, 45.0, 110.6, 120.4, 122.9, 123.4, 130.0, 132.4, 136.1, 143.5, 153.1. LC/MS(m/z)：423.4(M+H) +.

1,4-二(1’-正戊基苯并咪唑-2’-基)苯(2ec)：白色固体，m.p.139-141℃，产率38.3％。1HNMR (CDCl3): 1.5(t, J = 7.2Hz, 6H), 4.24-4.33(t, J = 7.3Hz, 4H), 7.31-7.33(d, 4H), 7.37(m, 4H), 7.87(m, 4H)。13CNMR (CDCl3): 15.8, 40.2, 110.6, 120.5, 123.2, 123.6, 130.1, 132.2, 135.8, 143.3, 152.8.

1,4-二(1’-苄基苯并咪唑-2’-基)苯(2ed)：白色固体，产率为47.1％。1HNMR(CDCl3): 5.42(s, 4H), 6.15(d, J = 6.4 Hz, 4H), 7.25-7.31(m, J = 7.6 Hz, 8H), 7.75(m,4H), , 7.87(d, J = 7.6 Hz, 2H); 13CNMR (CDCl3): 30.1, 48.9, 111.0, 120.6, 123.4, 123,9, 126.4, 128.3, 128.9, 129.3, 129.6, 130.1, 130.8, 131.9, 136.6, 143.5, 153.6.

1,4-二(1’-正十二烷基苯并咪唑-2’-基)苯(2ee)：白色固体，m.p. 82-84℃产率77.5％。1HNMR(DMSO): 0.85(d, J＝6.9Hz, 6.4Hz, 6H), 1.21(m, 40H), 1.82(m, 4H), 4.25(d, J＝7.7Hz, 4H), 7.31(m, 4H), 7.42(m, 2H), 7.83(m, 2H), 7.88(s, 4H). 13CNMR (CDCl3): 14.5, 23.1, 27.2, 29.5, 29.7, 298.8, 29.9, 30.0, 30.3, 32.3, 45.4, 110.6, 120.4, 123.0, 123.4, 130.1, 132.3, 136.1, 143.4, 153.1. LC/MS(m/z)：492.8 (M+H) +.

1,2,4,5-四(1’-正丁基苯并咪唑-2’-基)苯(2fa): 黄褐色固体，m.p.203-203.5℃，产率33.4％。 1HNMR(CDCl3): 0.76(t, J = 7.4Hz ,12H), 1.12-1.15(m, 8H), 1.72(m, 8H), 3.90(m, 8H),7.24(m, 8H), 7.75(d, 8H) 8.32(d, 2H); 13CNMR(CDCl3): 13.9, 20.3, 31.5, 45.0, 110.9, 120.3 122.6, 123.2, 132.9, 135.2, 136.1, 143.4, 151.0.

1,2,4,5-四(1’-正戊基苯并咪唑-2’-基)苯(2fb): 黄色固体，m.p.167-168℃，产率32.3％。1HNMR(CDCl3): 0.80(m,12H), 1.10(m, 12H),,1.30-1.32(q, J ＝9.5 Hz, 8H), 1.71(m, 8H), 3.88(m, 8H),7.24(m, 8H), 7.75(d, 8H) 8.31(d, 2H). 13CNMR(CDCl3): 14.3, 22.5, 29.2, 45.4, 110.9, 120.3, 122.6, 123.2, 123.3, 132.9, 135.3, 136.3, 143.5, 151.1.

1-正丁基-2-菲基苯并咪唑(2ga): 黄色油状物，产率为28.0％。1HNMR(CDCl3): 0.88(t, J = 4.4 Hz ,3H), 1.27(m, 2H), 1.67(m, 2H) 3.48(m, 2H), 4.04(m, 2H), 7.26(m, 2H), 7.44(m, 2H),7.55(m, 2H), 7.70(m, 2H) 7.85(m, 2H) 7.98(m,1H) 8.78(m, 2H).

1-异丁基-2-菲基苯并咪唑(2gb): 黄色油状物，产率34.3％。1HNMR(CDCl3): 1.04(m ,3H), 1.26(m, 3H), 1.60(m, 2H) 3.90(m, 1H), 7.25(m, 2H), 7.37(m, 2H),7.54(m, 2H), 7.69(m, 2H) 7.77(m, 2H) 7.98(m,1H) 8.78(m, 2H).

1-十二烷基-2-菲基苯并咪唑(2gc):黄色油状物，产率29.4％。1HNMR(CDCl3): 0.88(m, 3H), 1.27(m, 16H), 3.63(m, 2H), 4.04(m, 2H), 7.12-7.14(m, 4H), 7.26(m, 2H),7.38(m, 2H),7.56(m, 2H), 7.56(m, 2H) 7.65(m, 2H) 7.96(m,1H) 8.77(m, 2H); 13CNMR(CDCl3): 14.6, 23.1, 26.3, 26.9, 27.7, 28.6, 29.2, 29.4, 29.8, 29.9, 30.0, 32.4, 33.3, 34.4, 44.9, 111.0, 120.3, 122.6, 123.1, 130.6, 131.4, 132.4, 135.2, 143.4, 152.8.

1-正丁基-2-芘基苯并咪唑(2ha):黄色固体，产率40.8％，m.p.153-154℃。1HNMR(CDCl3): 0.61(t, J ＝6.7 Hz, 6H), 1.02(m, 4H), 1.26(m, 4H), 4.07(m, 4H), 7.40(m, 2H), 7.50(m, 2H), 7.51(m, 2H), 7.95(m, 2H), 8.05(m, 2H), 8.16(m, 1H), 8.27(m, 2H).

1．4 紫外吸收和荧光发射光谱的测定

用三氯甲烷把样品配制成浓度约10-6molL-1的溶液，利用岛津UV-1601型紫外光谱仪和岛津RF-5301PC荧光分光光度计分别测定得到紫外吸收和荧光发射光谱。再利用对比法测定得到样品的荧光量子产率。

表-1  化合物2eb和2ee的光谱数据

| 化合物 | 紫外 | 荧光 | 荧光效率 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2eb | 301.0 nm | 396.0 nm | 91% |
| 2ee | 302.5 nm | 395.0 nm | 73% |

2　结果与讨论

2．1　分段式微波辐射

在上述反应中,当微波功率为130-150 W时，反应体系内各物质没有发生反应，但是体系温度会升高，加快了PPA对原料的溶解，形成了均相，反应物混合均匀，有利于提高反应产率。然后将微波炉功率调制400-450W时，迅速发生脱水关环反应形成产物。

分段式微波辐射是根据该类反应的机理提出的: ①先低功率辐射( 130-150 W)，相当于常规反应中将反应底物溶于溶剂，形成均相；②再中等功率辐射(200 -250W)，相当于常规反应中生成稳定的酰胺中间体；③最后高功率辐射(大于400 W)，关环反应生成苯并咪唑衍生物。

2．2　间歇式微波辐射的时间控制

微波辐射时间的长短对产物的纯度影响很大。如果加热时间控制合理，则可极大地简化产物的提纯。分别以3种加热时间( 5、7和9 min)进行实验，结果发现加热时间为7和9 min时，反应液出现不同程度的炭化，产生黑色不溶物，产物纯度下降；采用5 min加热时，反应体系温度不会过高而造成产物的分解。

2．3  苯并咪唑烷基化的合成

苯并咪唑类化合物的溶解度较差，为了提高该类化合物的溶解度，我们尝试了对其进行烷基化。该反应必须用TLC密切跟踪，一些底物可能在10min内反应完全。一旦产物生成后，再继续反应会导致副产物增多。这个烷基化的反应条件适用于工业大规模生产。因为反应条件很温和（尤其是反应时间和反应温度），溶剂能被回收循环利用，烷基化产率高，反应产物很易提纯。

2．4  光谱特性

化合物2eb(Φ=91%)和2ee(Φ=0.73%)有很强的荧光发射性能，值得进一步深入研究。

3　结　论

本文以PPA作催化剂和溶剂，采用分段式微波辐射方法合成了8种2-芳基苯并咪唑衍生物，反应时间为6-10 min，比传统的合成方法明显缩短；产率为48-93%，产物纯度高，纯化方便，为该类化合物的合成提供了一种新方法。用TBAB作相转移催化剂，在50％NaOH和丁酮中，2-芳基苯并咪唑与溴代烷烃进行反应，反应顺利、产率高、后处理简单，适用于工业上大规模生产。使用该方法合成出26种1-烷基-2-芳基-苯并咪唑类衍生物，其中20种未见文献报道。初步实验结果证明，该类化合物具有很强的荧光发射性能。

参  考  文  献:

1  Watanabe T, Kinsho, T, Hasegawa K ,US 234 884 A1; 2004.

2  Siegrist A, Liechti P, Maeder E, Guglielmetti L, Meyer HR, Weber K.． Division of Swiss 542 266; 1975; (CA 80: 146980t).

3  Siegrist A, Liechti P, Maeder E, Meyer HR. CH 542 266; 1973.

4  Etou K, Nanhei M, Tanaka. JP 58 015 531 A2; 1983.

5  Meji I, Fukui M. JP 07 005 628 A2; 1995.

6  Heinrich OL, Hans LB, Uwe DB. US 6 451 520 B1;

7  Dodabalapur A, Strukelj M, Jordan R.  EP 763 965 A2; 1997.

8  Mataka S, Hatta T. WO 085 208 A1; 2005.

9  Gostev F E, Kol'tsova LS, Petrukhin AN, Titov AA,Shiyonok AI, Zaichenko NL, Marevtsev VS,Sarkisov OM. Journal of Photochemistry and Photobiology, A: Chemistry 2003; 156(1-3): 15-22.

10 Park S, Kwon Oh-H, Kim S, Park S, Choi M-G, Cha M, Park SY, Jang,D-J. J. Amer. Chem. Soc. 2005; 127(28):10070-4.．

- 11 Lee JC, Laydon JT, McDonnel PC, Gallagher TF, Kumar S, Green D, McNulty D, Blumenthal M, Heys JR, Landvatter SW, Strickler JE, McLaughlin MM, Siemens IR, Fisher SM, Livi JP, White JR, Adams JL, YoungPR. Nature 1994; 372:739.

12 Lombardino JG. DE 2 155 558; 1972.

13 Mitani A, Ichinari D, Saiga M, Hamamura H, Sugiura T. JP 273 088 A2; 2000.

14 Su C-Y, Kang B-S, Du C-X, Yang Q-C, Mak TCW. Inorganic Chemistry 2000; 39(21): 4843-9.

15 谭日红等中国药物化学杂志,2001,11（5）：259-262

Synthesis of Some New Benzimidazole Derivatives

LIN Dan-yan

( School of Chemistry and Chemical Engineering,SUN Yat-sen University,Guangzhou 510275,China)

Abstract In the presence of 50% NaOH, using TBAB as phase-transfer catalyst 26 2-aryl-1-alkylbenzimidazole compounds were prepared by alkylation reaction of 2-aryl-1-alkylbenzimidazole compounds which were synthesized using o-benzenediamine as starting material, all obtained compounds were characterized by 1H-NMR, 13C-NMR, MS and m.p.. Compounds 2eb(Φ=91%) and 2ee(Φ=73%) could perform a high fluorescent emission ability.