# 磁化PEG-PCL纳米胶束研究

## 刘春桃   帅心涛*

（中山大学化学与化学工程学院高分子研究所，广州，510275）

摘要： 建立集癌细胞双重靶向性和超敏磁共振成像(MRI)双功能的药物运输系统，对于恶性肿瘤的早期检测与靶向化疗有重大意义。本文对磁化聚乙二醇-聚己内酯嵌段共聚物(PEG-PCL)胶束进行了初步研究：合成了不同纳米粒径的单分散性四氧化三铁(Fe3O4)颗粒和氨基聚乙二醇-聚己内酯(NH2-PEG-PCL)，然后制备了载有超顺磁性铁氧化物(SPIO)的PEG-PCL胶束，并对其温度稳定性和磁性进行了初步研究。实验证明，制备的SPIO具有均匀的纳米尺寸和超顺磁性，符合医用MRI的基本要求；磁化PEG-PCL纳米胶束具温度耐受性，粒径适中，具有磁性，不易聚集，有望用作磁性药物载体，并预测可作为MRI探针。

关键词：靶向治疗，磁共振成像，超顺磁性铁氧化物，聚乙二醇-聚己内酯，聚合物胶束

#### 1 前言

癌症，也称恶性肿瘤，严重威胁着人们的生命健康，据世界卫生组织(WHO)统计，全世界每年新发病例约1000万，死亡约700万。WHO认为21世纪癌症是人类的“第一杀手”。[1]

抗癌药化疗是手术外最重要的癌症治疗手段，但是由于常规的用药方式对非癌组织损伤很大，其毒副作用往往使肿瘤治疗中断或失败。为提高药物在病灶处的有效浓度和有效停留时间，同时减少非癌组织的毒副作用，人们正致力开发新的药物治疗方式——靶向治疗。其中，由于两亲嵌段共聚物胶束具有适中的纳米粒径(10~200nm)，不易被肾脏排泄清除和网状内皮系统吸收以及吞噬细胞的识别，具有长的体内循环时间和高的稳定性，能对其进行表面修饰实现主动靶向给药，因而，它作为具靶向传输的药物载体而被广泛研究。[2、3]近年来，Gao等对载有超顺磁性铁氧化物(SPIO)的聚合物胶束进行了系列研究，发现其在癌细胞双重靶向运输和超敏磁共振成像(MRI)方面有很好的应用前景，对于恶性肿瘤的早期检测与靶向化疗有重大意义。[4、5]

聚乙二醇(PEG)有优异的亲水性，无毒，无抗原性和免疫原性，最终可通过肾排出。聚ε-己内酯(PCL)具有优良的药物透过性、优异的生物可降解性和生物相容性。PEG和PCL已被美国FDA组织批准在人体内使用。PEG-PCL嵌段共聚物可作为药物运输系统的优良骨架材料。[6、7] 将PEG引入PCL中，通过改变两者的相对含量和共聚物的分子量，可在一定范围内调控材料的亲/疏水性和降解速率，进一步提高对疏水性抗癌药物和SPIO的负载以及控制药物的释放行为。

为建立集癌细胞磁靶向性和磁共振成像双功能的药物运输系统，本文对磁化PEG-PCL纳米胶束进行了初步研究：使用Sun等人发明的方法[8、9]合成了不同纳米粒径的单分散性四氧化三铁(Fe3O4)颗粒，并通过TEM、XRD、电子衍射和磁化曲线来表征；通过阴离子开环聚合合成预定分子量的烯丙基聚乙二醇-聚己内酯(Ally-PEG-PCL)，再通过自由基加成反应合成具端基活性的NH2-PEG-PCL [10]，产物结构和分子量及分子量分布分别通过1HNMR和GPC检测。最后，制备了载有SPIO的PEG-PCL胶束，并对其温度稳定性和磁性进行了初步研究。其中，NH2-PEG-PCL的合成还为下一步接上靶向分子作好准备，为建立癌细胞双重靶向性药物运输系统打下基础。

#### 2 实验

##### 2.1 试剂与前处理

苄醚(≥98％，Fluka)；油胺(≥70％，Fluka)；油酸(A.R.，沈阳市试剂三厂)；1,2-十六二醇(≥90％，ALDRICH)；乙酰丙酮铁(99+%，ACROS)；正己烷、沸程60～90℃的石油醚、无水乙醚(A.R.，天津市富宇精细化工有限公司)；无水乙醇、THF、二氯甲烷(A.R.，广州化学试剂厂)；萘(A.R.，国药集团化学试剂有限公司)；钾(A.R.，天津市大茂化学试剂厂)；18-Crown-6醚、半胱胺盐酸盐 (>99％，南京德宝生化器材有限公司)；丙烯醇(C.P.，中国医药集团上海化学试剂有限公司)；环氧乙烷(99％，佛山市科的气体化工有限公司)；己内酯(≥99％，Fluka)；过硫酸钾(99.5％，天津市福晨化学试剂厂)。

阴离子聚合溶剂THF先用CaH2 预干燥，再用钠钾合金（VNa:VK=3:1）为吸水剂，二苯甲酮为指示剂，回流干燥备用；丙烯醇用CaH2预干燥，直接蒸馏备用；己内酯用CaH2预干燥，取清液直接使用；GPC分析用溶剂THF，用五氧化二磷蒸馏除水，使用有机滤膜（孔径为45微米，直径为50毫米）过滤，超声赶走气泡。

##### 2.2不同纳米粒径的SPIO的合成与表征

在无水无氧、氮气保护下，向反应容器快速加入Fe(acac)3(2mmol)、1,2-十六二醇(10mmol)、油酸(6mmol)、油胺 (6mmol)和20mL苄醚，磁力搅拌均匀，在 200℃下加热2h，再回流1h，然后移离热源，冷却至室温。产物用无水乙醇沉淀，10kr/min离心分离5min。将沉淀物溶于混有约0.05mL的油酸和油胺的正己烷中，6kr/min离心分离10min。将上层溶液用无水乙醇进行沉淀，6kr/min离心分离10min，将沉淀物分散在适量正己烷中，制得6nm的疏水性的Fe3O4。

按上述操作方法，加入Fe(acac)3(2mmol)、1,2-十六二醇(10mmol)、油酸(2mmol)、油胺(2mmol)、20mL苄醚和含约80mg 6nm的Fe3O4的正己烷溶液，磁力搅拌，在 100℃下氮气鼓泡0.5h，在200℃下加热1h，再回流0.5h。反应体系移离热源，冷却至室温。按6nm的Fe3O4的提纯方法提纯产品，制得8nm的疏水性的Fe3O4。同样地，以约80mg 8nm的Fe3O4为晶种，加入相同用量的反应物，合成10nm的Fe3O4。如此类推，依次制得12nm、14nm、16nm的Fe3O4。产品均用氩气密封存放于冰箱中。

通过JEM-2010HR型透射电子显微镜(TEM)对稀浓度的样品薄膜检测，获得SPIO的粒径大小图和单个SPIO的单晶电子衍射图；通过D/MAX2000粉末X射线衍射仪(XRD)，以CoKα为射线源(λ＝0.154056nm)，室温下以5°/min扫描速度，2θ从20°到80°，对薄膜样品进行扫描，获得其X射线衍射谱图；通过MPMS XL-7 磁学性质测量系统，在温度为10K与300K下，外磁场从－2kOe到2kOe检测粉末样品的磁化曲线。

##### 2.3 NH2-PEG-PCL的合成与表征

向三口瓶中加入0.483g萘，室温抽真空干燥12h，加入约20mL新蒸的THF，磁力搅拌均匀，加入过量的钾，搅拌0.5h，制备萘钾试剂。向二口瓶中加入1.0g 18-Crown-6醚，36℃下真空干燥12h，然后加入适量THF溶解。向另一个二口瓶中加入0.25mL的丙烯醇和萘钾试剂，磁力搅拌0.5h，加入18-Crown-6醚的THF溶液，搅拌0.5h。在冰盐浴条件下，通入约25mL的干燥的环氧乙烷，室温搅拌反应5天。在搅拌下，向反应体系继续加入7.0mL的己内酯，室温反应3天。注意，反应必须在严格除氧除水和氩气保护下进行。产物先用石油醚沉淀，再用二氯甲烷溶解，乙醚沉淀洗涤，真空干燥，制得预定分子量的Ally-PEG6k-PCL2k。

称取2.036g Ally-PEG-PCL(Mn约6050g/mol)，使用挥发法[3]制备60mL的胶束水溶液。移取30mL，氮气鼓泡0.5h，依次加入308.3mg的半胱胺盐酸盐和36.7mg的K2S2O8，50℃油浴下反应6小时。将体系溶液浓缩至10mL，用截留分子量为1K的透析袋透析24小时，以除去未反应的硫醇和过硫酸钾，冻干，得白色粉状产物NH2-PEG-PCL。

将Ally-PEG-PCL和NH2-PEG-PCL分别配成CDCl3溶液，作1H NMR；取10mg干燥的Ally-PEG-PCL溶于1mL THF，用有机滤头过滤，作GPC检测。

##### 2.4磁化PEG-PCL纳米胶束的制备及其温度稳定性和磁性研究

取20mg的NH2-PEG-PCL溶于适量THF中，使用挥发法制备20mL的聚合物空白胶束溶液，并用滤膜（孔径为220nm）过滤两次。取20mg的聚合物和7.3mg的10nmSPIO采用相同方法制备载有SPIO的聚合物胶束。

将上述聚合物空白胶束溶液和载有SPIO的聚合物胶束溶液稀释一定倍数，分别置于专用瓶中，在温度为25℃、37℃、50℃、60℃、65℃下，进行DLS实验，检测其粒径大小和粒径分布情况。在装有载SPIO胶束的玻璃瓶外壁放置一块磁铁，观测胶束在磁场下的运动情况。

#### 3 结果讨论

##### 3.1 SPIO表征分析

Figure 1是6nm和16nm的Fe3O4的TEM图，灰黑色的圆点是Fe3O4纳米粒子。通过粗步测量可知，左图的黑圆点平均粒径为6.7nm，右图的较大的黑圆点平均粒径为14.1nm。从图中可知，合成的6nm 的Fe3O4尺寸接近设计要求，大小分布均匀。而合成的16nm的Fe3O4尺寸与设计要求有一定出入，同时存在少量的各种小粒径的未反应或反应不完全的晶种，这可能与合成过程中温度的准确调控、加热的均匀程度和反应程度有关，但仍然符合医用MRI粒径要求（小于20nm），总体分布也较为均匀。

| Figure 1 TEM images of 6nm (left) and 16nm (right) Fe3O4 nanoparticles | Figure 2 X-ray diffraction patterns of Fe3O4 nanoparticle assemblies (a) & that from the referenced literature [11] (b) |
| --- | --- |

Figure 2中，曲线a是14nm的Fe3O4粒子聚集体的X射线衍射图，各个强的衍射峰位置与标准Fe3O4粉末X射线衍射峰位置相匹配，也与文献[11]的图形（曲线b）接近。该衍射线的宽化主要可能是由微晶尺寸(10-100nm)引起的相干衍射和点阵畸变造成。

Table 1是由6nm的Fe3O4样品单个完整颗粒的电子衍射图获得的晶面间距参数d(Å)和从衍射数据库the 2000 JCPDS-International Center 中获得的标准Fe3O4晶体的晶面间距参数，通过对比，两者很接近，说明制得的Fe3O4纳米颗粒拥有Fe3O4的晶型结构，并且每一个纳米颗粒都是Fe3O4的单晶，与参考文献[9]一致。

Table 1 Measured lattice spacing, d(Å), and standard atomic spacing for Fe3O4 along with

their respective hkl indexes from the 2000 JCPDS-International Center for Diffraction Data database.

| hkl | 220 | 311 | 400 | 422 | 511 | 440 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| d/Å | 2.96 | 2.53 | 2.10 | 1.71 | 1.61 | 1.48 |
| Fe3O4/Å | 2.98 | 2.50 | 2.09 | 1.69 | 1.63 | 1.47 |

Figure 3中，A图是6nm 的Fe3O4粒子在10K与300K的磁滞回线，在10K时，有磁滞环出现；在300K时，磁能小于热能，没有磁滞现象，矫顽力为零。同样，16nm的Fe3O4粒子（B图）在10K有磁滞而在300K没有磁滞现象。室温下，6nm和16nm的Fe3O4粒子同样具有超顺磁性。当外磁场增加到一定值时，纳米粒子排列有序，其磁化达到饱和状态，其饱和时的磁化强度称为饱和磁化强度Ms。室温（300K）下，6nm的Fe3O4粒子的Ms＝61.098emu/g，16nm的Ms＝63.004emu/g。文献[9]中合成的16nm的Fe3O4与γ-Fe2O3的Ms分别是83 emu/g和70 emu/g，与本次实验所得的值有一定出入，可能是与仪器误差或送检过程中样品被部分氧化有关，但大体上，Ms符合MRI造影剂要求。综上述，合成的6nm与16nm的SPIO具有超顺磁性，饱和磁化强度也可观，能作为MRI造影剂。

| Figure 3 Hysteresis loops of the 6nm (A) and 16nm (B) Fe3O4 nanoparticles assembly measured at 10K ( a1 & a2 ) and 300K ( b1 & b2 ) |  |
| --- | --- |

##### 3.2 Ally-PEG-PCL和NH2-PEG-PCL表征分析

| Figure 4 1HNMR spectra of Ally-PEG-PCL | Figure 5 1H NMR spectra of NH2-PEG-PCL |
| --- | --- |

反应产物Ally-PEG-PCL结构分析如Figure 4所示，CH2=CH-处于双键的去屏蔽区，化学位移出现在低场，又由于=CH受到邻位碳的吸电子诱导效应其化学位移稍向低场移动，δ(=CH)为5.97，δ(CH2=)为5.32~5.10。与PCL相连的-OCH2CH2OOC-和PCL的末端CH2OH化学位移分别为4.21、3.40。CH2=、=CH、-OCH2CH2OOC-、CH2OH积分比为2.0:1.0:1.6:2.2，基本符合组成比。PEG骨架上的H4化学位移在3.91~3.48，积分为466，约为=CH的466倍，由此可粗略估计每个高分子链的重复单元（CH2CH20）约116个，PEG片段分子量约为5k。PCL片段上，与酯基相连的H11、与羰基相连的H7、H9的化学位移在4.05、2.30、1.38，积分分别为34.5、33.0、35.8，基本符合比例1:1:1。H8、H10的化学位移相近重合，约为1.79~1.50，积分为80.5。通过PCL片段上各种氢的积分，可粗略估计每个高分子链中己内酯重复单元数约为16个，PCL片段分子量约为2k。从1H NMR分析可知，产物结构符合Ally-PEG-PCL，其嵌段组成为Ally-PEG5k-PCL2k，与Table 2的GPC结果基本符合。

Table 2 the related GPC data of Ally-PEG-PCL

| Mn (Daltons) | Mw (Daltons) | MP (Daltons) | Mz+1 (Daltons) | Polydispersity | Mz/Mw | Mz+1/Mw |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6059 | 8131 | 5609 | 21041 | 1.341933 | 1.574562 | 2.587876 |

反应产物NH2-PEG-PCL结构分析如Figure 5所示，烯丙基双键的特征峰值δ5.97和δ5.32~5.10消失，NH2-CH2-的峰值δ3.22、-CH2-S-CH2-的δ2.78~2.59出现，δ1.92~1.75是-NH2、-S-CH2-CH2-CH2-O-和杂质水H20的化学位移范围。说明Ally-PEG-PCL的烯丙基与硫醇发生了加成反应，成功地合成了含端氨基的PEG-PCL。其中，NH2-CH2-的峰形较宽，可能是与氨基的质子化有关。

##### 3.3磁化PEG-PCL纳米胶束温度稳定性和磁性研究

Figure 6是聚合物空白胶束溶液和载有SPIO的聚合物胶束溶液温度在37℃和65℃时的粒径分布图，Table 3是从DLS实验中获得的各种测试温度的相关数据。这两种胶束平均粒径随温度的变化见Figure 7。

| Figure 6 DLS histogram of PEG-PCL polymeric micelles at 37℃ (A) & 65℃ (B) and that of SPIO-loaded PEG-PCL polymeric micelles at 37℃ (C) & 65℃ (D) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Table 3 the diameter and the dispersity of blank-micelles and SPIO-loaded micelles at 25, 37, 50, 60, 65℃ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| T/℃ | blank-micelles |  |  |  | SPIO-loaded micelles |  |  |  |
|  | Eff. Dia./nm |  | Poly. |  | Eff. Dia./nm |  | Poly. |  |
| 25 | 123.7 |  | 0.119 |  | 154.1 |  | 0.112 |  |
| 37 | 132.4 |  | 0.043 |  | 179.9 |  | 0.078 |  |
| 50 | 148.0 |  | 0.156 |  | 174.6 |  | 0.105 |  |
| 60 | 139.2 |  | 0.134 |  | 217.9 |  | 0.141 |  |
| 65 | 163.3 |  | 0.177 |  | 179.0 |  | 0.104 |  |

从Figure 7可知，从25℃到65℃的温度范围内，载有10nmSPIO的胶束样品粒径比空白胶束样品的粒径都大；并且从Figure 6和Table 3可知，载有SPIO的胶束粒径分布单一，说明SPIO能被有效包裹于NH2-PEG-PCL形成的胶束的疏水核内，并且形成的疏水核具有温度耐受性，在65℃下都没有发生分解。在人体温度37℃下，包裹有SPIO的聚合物胶束能稳定存在，是其能应用于人体内的必备要求。以NH2-PEG5k-PCL2k形成的空白胶束和载有SPIO的胶束的粒径分散性系数都很小，粒径在120~200nm，         Figure 7 the effect of SPIO loading

符合医用要求，不易被肾脏排泄清除或网状内皮系            on the diameter of micelle

统吸收以及吞噬细胞的识别。

Figure 8中，A图是NH2-PEG-PCL空白胶束溶液，呈无色透明；B图是载有SPIO的NH2-PEG-PCL纳米胶束溶液，呈棕黑色，而且颜色均匀，无团聚现象。在载有SPIO的胶束溶液的玻璃瓶外壁放置一块磁铁，胶束在磁场作用下定向运动，并聚集于磁铁旁边的玻璃瓶壁，随着时间的延长，棕黑色的胶束溶液颜色逐渐变浅（如C图所示，是在磁场作用2.5h后的溶液情况），经过两天后，溶液变成无色透明，大部分的胶束已聚集在玻璃瓶壁一边。D图是两天后逆时针转动玻璃瓶90°后磁化胶束的运动情况，聚集的胶束向磁铁方向快速移动，说明包在胶束里面的SPIO仍具有磁性，磁响应性与磁场强度、磁性材料浓度有关。当移开磁铁后，轻摇玻璃瓶，载有SPIO的棕黑色胶束又均匀分散在水溶液中，说明载有SPIO的聚合物胶束不易聚集。

| A | B | C | D |
| --- | --- | --- | --- |

Figure 8 the magnetism of SPIO-loaded micelles: A. blank micelles;

B. SPIO-loaded micelles; C, D SPIO-loaded micelles effected by magnet

#### 4 实验总结

（1）由Sun等人发明的方法合成的磁性Fe3O4纳米颗粒，粒径可控，分布较为均匀，具有超顺磁性，可作为MRI造影剂。同时，SPIO的合成为磁化PEG-PCL胶束的制备提供了磁性纳米材料。通过实验，初步掌握了控温、除氧除水对磁性Fe3O4纳米颗粒粒径及其分布的影响情况。

（2）合成的Ally-PEG-PCL和NH2-PEG-PCL，其结构的准确性已通过1HMNR和GPC证实。NH2-PEG-PCL的合成为磁化胶束的制备提供了骨架材料，并为以后实现双靶向作好准备。

（3）疏水性的超顺磁性Fe3O4纳米颗粒能被有效包裹于NH2-PEG-PCL纳米胶束的疏水核内。磁化PEG-PCL纳米胶束具有温度耐受性，粒径适中，具有磁性，不易聚集，有望用作磁性药物载体，并预测可作为MRI探针。

致谢：衷心感谢化学与化学工程学院第七届创新化学实验与研究基金项目的支持！感谢我的导师帅心涛教授在实验过程中的悉心指导和倾囊相授！并感谢高分子所和中心实验室的各位老师和苑仁旭、肖中鹏、杨小强等师兄给我的帮助！谢谢我的家人对我的支持与爱护！

###### 参  考  文  献

[1] 周平红, 姚礼庆. 恶性肿瘤的磁性药物靶向治疗. 中国临床医学, 2003, 10(5): 773-774

[2] 林宏英, 吴建梅, 赵李宏. 难溶性抗肿瘤药物载体——嵌段共聚物胶束. 中草药, 2006, 37(4): 481-484

[3] Geneviève Gaucher, Marie-Hélène Dufresne, Vinayak P. Sant, et al. Block copolymer micelles: preparation, characterization and application in drug delivery. Journal of Controlled Release, 2005, 109: 169-188

[4] Hua Ai, Christopher Flask, Brent Weinberg, et al. Magnetitive-Loaded Polymeric Micelles as Ultrasensitive Magnetic-Resonance Probes. ADVANCED MATERIALS, 2005, 17: 1949-1952

[5] Norased Nasongkla, Erik Bey, Jimin Ren, et al. Multifunctional Polymeric Micelles as Cancer-Targeted, MRI-Ultrasensitive Drug Delivery Systems. NANO LETTERS, 2006, 6(11): 2427-2430

[6] De Groot J H, Zijlstra F M, Kuijpers H W, et al. Meniscal tissue regeneration in porous 50/50 copoly(L-lactide/ε-capralactone) im-plants. Biomaterials, 1997, 18: 613-622

[7] Bezwada R S, Jamiolkowski D D, Shalaby S W. Segmented copolymers of ε-capralactone and glycolide[P]. USP 5 133 739, 1992

[8] Shouheng Sun, Hao Zeng. Size-Controlled Synthesis of Magnetite Nanoparticles. J. AM. CHEM. SOC, 2002, 124: 8204-8205

[9] Shouheng Sun, Hao Zeng, David B.Robinson, et al. Monodisperse MFe2O4(M=Fe,Co,Mn)Nanoparticles. J.AM.CHEM.SOC, 2004, 126: 273-279

[10] Sandrine Cammas, Yukio Nagasaki, and Kazunori Kataoka. Heterobifunctional Poly(ethy1ene oxide): Synthesis of a-Methoxy-mamino and a-Hydroxy-mamino PEOs with the Same Molecular Weights. Bioconjugate Chem, 1995, 6: 226-230

[11] Young-wook Jun, et al. Nanoscale Size Effect of Magnetic Nanocrystals and Their Utilization for Cancer Diagnosis via Magnetic Resonance Imaging. J. AM. CHEM. SOC, 2005, 127: 5732-5733